23-05-2024 r.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI

Znak sprawy 463/SZSJU/24

Pytanie 1

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zestaw do wertebroplastyki kręgosłupa o poniższych

parametrach:

• Trzy rodzaje cementu o różnej gęstości do wyboru przez operatora:

1. Cement PMMA o niskiej gęstości.

2. Cement PMMA o średniej gęstości.

3. Cement PMMA o wysokiej gęstości i lepkości po rozmieszaniu (min. 1000 PAS –

konsystencja plasteliny)

• Kompozycja cementu o niskiej gęstości: ok. 70% PMMA i ok. 30% BaSO4

• Kompozycja cementu o średniej gęstości: min. 50% PMMA i min. 40% ZrO2

• Kompozycja cementu o wysokiej gęstości: min 50% PMMA i min 40% ZrO2

• Czas polimeryzacji cementu przy temperaturze 23 st C. - minimum 10 minut

• Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast)

• Manualny zestaw do mieszania cementu z mechanizmem obrotowym zawierający 4

strzykawki dla ułatwienia aplikacji cementu

• Zestaw do podania cementu oparty na mechanizmie pistoletowym umożliwiającym aplikację 15 ml

cementu po jednorazowym wymieszaniu, wyposażony w przewód o długości min. 30 cm łączący

pistolet z igłą

• Igły przeznasadowe o śred. 11 i 13 G, o dług. 120 i 150 mm – do wyboru przez operatora; ścięte,

sterylne, pakowane pojedynczo

• Igła biopsyjna o dług. 190 mm, śred. 13G, zestaw wyposażony w strzykawkę o obj. 5 ml do aspiracji

oraz pojemnik do przechowania materiału biopsyjnego, zestaw pakowany pojedynczo, dostarczany

sterylny

skład kompletu:

Ø 1 cement,

Ø 1 zestaw do mieszania cementu,

Ø 1 zestaw do aplikacji cementu,

Ø 1 igła przeznasadowa

Ø 1 igła biopsyjna

Odp:  Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie o parametrach:

- aseptyczny zestaw do jednorazowego użycia , służący do wertebroplastyki przez skórnej przy pomocy niskotemperaturowego cementu o długim czasie wiązania;

- jednorazowy zestaw zawiera proszek (20g polimetakrylanu metylu), fiolkę z rozpuszczalnikiem (9,4g met akrylanu metylu) oraz pistolet do podawania, igły iniekcyjne, rurki do pobierania i podawania cementu – bez konieczności korzystania z pompy próżniowej;

- zawartość substancji kontrastowej (siarczan baru) w proszku wynosi 30% wagi;

- dwa rodzaje igieł do podawania cementu, w trzech rozmiarach każdy – ostra lub ścięta o grubości i długości odpowiednio 9G/15cm, 11G/12cm, 13G/12cm;

- system umożliwiający pełną kontrolę ilości podawanego cementu – obrotowy tłok do precyzyjnego podawania oraz zawór bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe zaprzestanie podawania cementu;

- objętość wystarczająca do zaopatrzenia max. 4 kręgów;

- możliwość zastosowania pierścienia chłodzącego, przedłużającego czas aplikacji cementu do trzonów kręgowych;

- czas na podanie cementu (zastygania cementu) do kręgów po wymieszaniu składników – do 15 min., przy zachowaniu warunków przechowywania wg załączonej instrukcji obsługi

- termin ważności - 3 lata.

Odp:  Zamawiający nie dopuszcza

Inspektor

mgr Teresa Wąsowska-Olejko